МАШИНЫ

ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ

# Модель  ROBU W160G (40-160 мм)

# ИНСТРУКЦИЯ

# СОДЕРЖАНИЕ

1 – ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

1.1 - Назначение

1.2 – Область применения

1.3 - Тип

2 – ОСНАЩЕНИЕ МАШИНЫ

2.1 - Корпус

2.2 - Торцеватель (триммер)

2.3 – Нагреватель

2.4 - Гидропривод

3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СВАРКИ.

4 – ПАРАМЕТРЫ ДАВЛЕНИЯ И ВРЕМЕНИ

5 – МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

6 - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

# ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ

1.1 - 	НАЗНАЧЕНИЕ

Сварка встык ПЭ (PE), ПП (PP)  и ПВДФ (PVDF) труб и фитингов для  размеров:

модель  W160 (40-50-63-75-90-110-125-140-160);

# 1.2 – СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Трубы и фитинги выполненные из ПЭ, ПП и ПВДФ применяющиеся при транспортировке питьевой воды, стоков, и т.д.

# 1.3 – ТИП

Машина создана для использования с механическим приводом.

| Модель | Robu W160G |
| --- | --- |
| Свариваемые материалы | ПЭ (PE), ПП (PP) и ПВДФ (PVDF) |
| Диапазон свариваемых диаметров, мм | 40-50-63-75-90-110-125-140-160 |
| Напряжение | 220V±10 |
| Частота | 50 Hz |
| Общая мощность | 2,46 kW |
| В т.ч. нагреватель | 1,0 kW |
| торцеватель | 0.71 kW |
| гидропривод | 0,75 kW |
| Общий вес | 90 |

# 2 - ОСНАЩЕНИЕ

2.1 Центратор

Центрация труб производится при помощи двух подвижных и двух не подвижных зажимов закреплённых на направляющих.

2.2 Гидропривод

# Данный аппарат оснащен гидравлическим приводом. Работа привода

контролируется при помощи регулятора давления,  рукоятки управления движением зажимов центратора и сбросного клапана.

12

| NO | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД |
| --- | --- |
| 1 | Общий выключатель (диф.автомат) |
| 2 | Вольтметр для контроля внешнего источника эл. питания |
| 3 | Разъемы для подключения гидропривода к раме центратора |
| 4 | Разъем резьбовой для подключения кабеля питания 220 В |
| 5 | Разъем резьбовой для подключения нагревателя |
| 6 | Регулятор температуры |
| 6а | Выключатель регулятора температуры |
| 7 | Программируемый таймер |
| 7а | Выключатель таймера |
| 8 | Световой + звуковой сигнал срабатывания таймера |
| 9 | Разъем для подключения устройства протоколирования |
| 10 | Разъем для подключения торцевателя |
| 11 | Разъем резьбовой для подключения гидравлического привода |
| 12 | Кран регулировки давления |
| 13 | Сбросной клапан "байпас" |
| 14 | Манометр |
| 15 | Ручка перемещения зажимов центратора |

# 2.3 – Торцеватель (триммер)

Торцеватель (триммер)  -  инструмент с ножами (лезвиями) лезвиями на обоих сторонах, служащий для механической обработки (торцевания) концов труб перед началом сварки.

Торцеватель состоит из двух вращающихся дисков, на которые установлены ножи.               Вращающиеся диски приводятся в движении при помощи двигателя и цепной передачи.

Торцеватель устанавливается своими лапками на штоки центратора и блокируется специальным штырем. Подключается  к эл.цепи при помощи розетки к гидроблоку.

# 2.4 Нагреватель

Концы трубы нагреваются перед сваркой при помощи нагревательного элемента. Настройки нагревателя делаются при помощи регулятора температуры, расположенного на панели управления гидроблока. Настройка нагревателя описана в разделе 3 настоящей инструкции.

3. Работа с регулятором температуры

Регулятор температуры показывает фактическую (дисплей "PV") и установленную (дисплей "SV") температуру нагревателя.

Для установки необходимой температуры:

1) Нажмите “SET” более, чем на 3 секунды, пока значение “sd” появится в верхнем окне

2) Нажимайте “∧” или “∨” чтобы установить требуемое Вам значение. Нажимайте “∧” или “∨” последовательно, значение будет увеличиваться или уменьшаться автоматически.

3) После установки нажмите “SET” , чтобы вернуться в режим контроля и наблюдения

Калибровка регулятора температуры проводится на заводе-изготовителе и, при необходимости, при ежегодном обслуживании в авторизованном сервисном центре Robu.  Самостоятельная калибровка возможна только при наличии соответствующих знаний, навыков и профессионального измерительного оборудования (поверенного цифрового контактного термометра).  Для самостоятельной калибровки регулятора температуры обратитесь в сервисный центр Robu для получения соответствующей инструкцией.

Рекомендации при организации и проведении сварки полиэтиленовых труб.

- Личный состав, эксплуатирующий стыковой сварочный аппарат должен быть обучен, знать устройство аппарата и уметь применять свои знания при работе.

- Перед работой в инструкции аппарата посмотреть параметры сварки

для каждого вида трубы: -давление сварки, температуру сварки, высоту грата, образующегося при сварке, временные параметры.

- Если при работе температура окружающей среды -5 град. или сильный ветер, то при сварке  необходимо на  концах труб  устанавливать  заглушки, иначе внутри труб образуется сильный аэродинамический поток, при котором температура свариваемого торца труб в различных местах будет разной.

- Нельзя заводить генератор с уже собранной электросхемой сварочного оборудования и подключенной к генератору.

- При первом подключении аппарата к электросети проверьте фазировку цепи, подключая торцеватель (ножи должны вращаться по часовой стрелке), и только после этого можно подключать гидроблок.

- Свариваемые трубы должны центроваться по высоте и направлению еще до укладки их в центратор, иначе можно погнуть штоки центратора, особенно это касается для труб диаметром 500 мм и выше.

- При центровке труб хомутами можно работать только ключом, который идет в комплекте аппарата, или аналогичным по его размерам.

- При подключении шлангов высокого давления обязательно нужно протереть БРСы тряпочкой от пыли и грязи и вводить их под прямым углом, чтобы не повредить их.

- Перед работой с гидроблоком обязательно отрегулируйте при холостом ходе регулятор давления на давление, необходимое для сварки трубы, учитывая давление движения тележки центратора (Давл.сварки + Давл. Движен.), иначе можно повредить резиновые уплотнения аппарата.

- После подачи давления убедитесь-нет ли нигде подтеков масла в гидроблоке, на штуцерах, гидроцилиндрах. Даже при малейшей течи гидромасла давление на гидроблоке будет падать.

- В гидроблоке используется только гидравлическое масло минеральное плотностью 46 едениц,  другое масло запрещено использовать. Заливается на 2/3 объема бачка.

- В дальнейшем рекомендуется полная замена масла каждые 6 месяцев.

- Перед первым использованием машины замените железную транспортную пробку на масляном баке на специальную пластиковую пробку красного цвета.

- Перед использованием удалите консервационную смазку с ножей торцевателя. Каждый раз по окончании работ наносите консервационную смазку на  ножи торцевателя.

- Сварочный аппарат подлежит ежегодному техническому обслуживанию в авторизованном сервисном центре "Robu".

4. Порядок работы.

- Соберите электрическую схему для проведения сварки:

-подсоедините разъем нагревателя и торцевателя к соответствующим разъемам на гидроблоке.

- подключите гидроблок к сети 220 вольт.

Дождитесь нагрева зеркала нагревателя до необходимой температуры (220 C˚ при сварке труб из полиэтилена ПЭ100 или другой требуемой температуры в соответствии с указаниями руководителя процесса сварки).

- Присоедините подающие масло шланги  от центратора к гидравлическому приводу. Проверьте уровень масла в гидравлическом приводе при помощи индикатора. Если масло отсутствует, используйте масло марки Shell Tellus 46.

- Вставите трубы и закрепите зажимы на центраторе.

- Установите регулятор давления на гидравлическом приводе против часовой стрелки в  начальное положение (отсутствие давления).

- Для установления давления нагрева (увеличение по часовой стрелке) и проверки машины, задействуйте рукоятку управления движением зажимов центратора. Проверьте работу машины, приводя в движение зажимы с помощью  рукоятки. Перемещайте зажимы вперед-назад, по направляющим центратора пока не убедитесь, что зажимы перемещаются плавно без заеданий. Возникшее во время движения зажимов давление является Давлением Движения (ДД). Вы можете увидеть ДД, которое мы учтём позднее в расчетах параметров сварки, на манометре. Среднее ДД макс. 30 бар.

- Найдите значение необходимого ДАВЛЕНИЯ СВАРКИ (P1=P5) в таблице (раздел 4 инструкции) , в соответствии с диаметром трубы, материалом и показателем PN или SDR. Добавьте ДД к ДАВЛЕНИЮ СВАРКИ, взятому из таблицы. Это Общий Показатель Давления (ОПД), который должен быть установлен на регуляторе давления.:  OПД = ДАВЛЕНИЕ СВАРКИ (P1,P5) + ДД

- Установите торцеватель на машине, закрепите блокировочным штырём.

- Для включения торцевателя используйте выключатель.

- Оба конца трубы необходимо обрабатывать торцевателем, до выхода ровной, непрерывной ленты стружки, образующейся при обработке торцов трубы.

- По окончании снимите торцеватель с центратора.

- Убедитесь, что температура нагревателя достигла  установленного значения (220 C˚ при сварке труб из полиэтилена ПЭ100 или другой требуемой температуры в соответствии с указаниями руководителя процесса сварки).

- Поместите нагреватель между обработанными торцами труб и соедините трубы, установив давление соответствии с  поученным значением ОПД.

- Нагрейте торцы труб в соответствии с параметрами давления и времени t1 и t2, выбранными из в таблицы (в соответствии с п.7).

После образования симметричного буртика (время t1), ослабьте давление  до величины P2 (свободное давление, близкое к нулю) и продолжайте подогрев до истечения необходимого времени (t2).

- Снимите нагреватель (см. время технологической паузы t3) и соедините трубы в установив давление соответствии с  поученным значением ОПД.

- Оставьте сваренные трубы в машине под воздействием давления  на необходимое время  охлаждения t5.

# 5 – ПАРАМЕТРЫ ДАВЛЕНИЯ И ВРЕМЕНИ.

t1: Время оплавления стыка до образования грата  (симметричного буртика)

t2: Время нагрева без давления

t3: Время технологической паузы для удаления  нагревателя из зоны сварки и сведения труб до их соприкосновения

t4: Время увеличивающегося давления (давление сварки)

t5: Время необходимое для охлаждения

P1:  Давление оплавления торцов до образования симметричного буртика

P2:  Давление необходимое для продолжения нагрева торцов трубы

P5:  Давление необходимое для охлаждения стыка

PE 100

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 41 | PE 100 | (PN | 4) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1,8 | 1,6 | 0,5 | 18 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | 2,2 | 2,3 | 0,5 | 22 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 110 | 2,7 | 3,4 | 0,5 | 27 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 125 | 3,0 | 4,4 | 0,5 | 30 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 140 | 3,4 | 5,5 | 0,5 | 34 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 160 | 3,9 | 7,1 | 0,5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 7 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 33 | PE 100 | (PN | 5) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 19 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | 2,3 | 1,9 | 0,5 | 23 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | 2,7 | 2,8 | 0,5 | 27 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 110 | 3,3 | 4,2 | 0,5 | 33 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 125 | 3,8 | 5,4 | 0,5 | 38 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 140 | 4,2 | 6,8 | 0,5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 160 | 4,8 | 8,8 | 1,0 | 48 | 5 | 6 | 6 | 7 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 26 | PE 100 | (PN | 6) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 2,4 | 1,7 | 0,5 | 24 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | 2,9 | 2,4 | 0,5 | 29 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 35 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 110 | 4,2 | 5,2 | 0,5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 125 | 4,8 | 6,8 | 1,0 | 48 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 140 | 5,4 | 8,5 | 1,0 | 54 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 160 | 6,2 | 11,1 | 1,0 | 62 | 6 | 6 | 7 | 8 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 21 | PE 100 | (PN | 8) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 1,9 | 0,9 | 0,5 | 19 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 2,4 | 1,3 | 0,5 | 24 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | 3,0 | 2,1 | 0,5 | 30 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | 3,6 | 3,0 | 0,5 | 36 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | 4,3 | 4,3 | 0,5 | 43 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 110 | 5,2 | 6,4 | 1,0 | 52 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 125 | 6,0 | 8,3 | 1,0 | 60 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 140 | 6,7 | 10,4 | 1,0 | 67 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 160 | 7,6 | 13,6 | 1,5 | 76 | 6 | 7 | 9 | 11 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 17 | PE 100 | (PN | 10) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | 24 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 2,9 | 1,6 | 0,5 | 29 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | 3,7 | 2,6 | 0,5 | 37 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | 4,4 | 3,7 | 0,5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | 5,3 | 5,3 | 1,0 | 53 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 110 | 6,5 | 7,9 | 1,0 | 65 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 125 | 7,4 | 10,1 | 1,5 | 74 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 140 | 8,2 | 12,7 | 1,5 | 82 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 160 | 9,4 | 16,6 | 1,5 | 94 | 7 | 7 | 11 | 13 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 13,6 | PE 100 | (PN | 12,5) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 2,9 | 1,3 | 0,5 | 29 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 3,7 | 2,0 | 0,5 | 37 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | 4,6 | 3,2 | 1,0 | 46 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 75 | 5,5 | 4,5 | 1,0 | 55 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 90 | 6,6 | 6,5 | 1,0 | 66 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 110 | 8,1 | 9,7 | 1,5 | 81 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 125 | 9,2 | 12,5 | 1,5 | 92 | 7 | 7 | 11 | 13 |
| 140 | 10,3 | 15,7 | 1,5 | 103 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| 160 | 11,8 | 20,4 | 1,5 | 118 | 8 | 8 | 14 | 16 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 11 | PE 100 | (PN | 16) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 3,6 | 1,6 | 0,5 | 36 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 4,5 | 2,4 | 1,0 | 45 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 63 | 5,7 | 3,8 | 1,0 | 57 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 | 6,8 | 5,4 | 1,0 | 68 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 90 | 8,2 | 7,8 | 1,5 | 82 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 110 | 10,0 | 11,7 | 1,5 | 100 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| 125 | 11,4 | 15,1 | 1,5 | 114 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| 140 | 12,7 | 19,0 | 2,0 | 127 | 8 | 9 | 15 | 18 |
| 160 | 14,5 | 24,8 | 2,0 | 145 | 9 | 10 | 17 | 20 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 9 | PE 100 | (PN | 20) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 4,4 | 1,9 | 0,5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 5,6 | 2,9 | 1,0 | 56 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63 | 7,0 | 4,6 | 1,5 | 70 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 75 | 8,3 | 6,5 | 1,5 | 83 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| 90 | 10,0 | 9,4 | 1,5 | 100 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| 110 | 12,2 | 14,0 | 2,0 | 122 | 8 | 9 | 15 | 17 |
| 125 | 13,9 | 18,1 | 2,0 | 139 | 9 | 9 | 17 | 19 |
| 140 | 15,6 | 22,7 | 2,0 | 156 | 9 | 10 | 19 | 21 |
| 160 | 17,8 | 29,6 | 2,0 | 178 | 10 | 11 | 21 | 25 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 7,4 | PE 100 | (PN | 25) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 5,4 | 2,2 | 1,0 | 54 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 50 | 6,8 | 3,4 | 1,0 | 68 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 63 | 8,5 | 5,4 | 1,5 | 85 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| 75 | 10,1 | 7,7 | 1,5 | 101 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| 90 | 12,2 | 11,1 | 2,0 | 122 | 8 | 9 | 15 | 17 |
| 110 | 14,9 | 16,6 | 2,0 | 149 | 9 | 10 | 18 | 21 |
| 125 | 16,9 | 21,4 | 2,0 | 169 | 9 | 11 | 20 | 23 |
| 140 | 18,9 | 26,9 | 2,0 | 189 | 10 | 11 | 23 | 26 |
| 160 | 21,6 | 35,1 | 2,5 | 216 | 11 | 13 | 26 | 30 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 6 | PE 100 | (PN | 32) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 6,7 | 2,6 | 1,0 | 67 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 50 | 8,3 | 4,1 | 1,5 | 83 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| 63 | 10,5 | 6,5 | 1,5 | 105 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 75 | 12,5 | 9,2 | 2,0 | 125 | 8 | 9 | 15 | 17 |
| 90 | 15,0 | 13,2 | 2,0 | 150 | 9 | 10 | 18 | 21 |
| 110 | 18,3 | 19,7 | 2,0 | 183 | 10 | 11 | 22 | 25 |
| 125 | 20,8 | 25,4 | 2,5 | 208 | 11 | 12 | 25 | 29 |
| 140 | 23,3 | 31,9 | 2,5 | 233 | 11 | 13 | 28 | 32 |
| 160 | 26,7 | 41,7 | 3,0 | 267 | 12 | 15 | 32 | 37 |

PE 80

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 41 | PE 80 | (PN | 3,2) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 1,8 | 1,6 | 0,5 | 18 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | 2,2 | 2,3 | 0,5 | 22 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 110 | 2,7 | 3,4 | 0,5 | 27 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 125 | 3,0 | 4,4 | 0,5 | 30 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 140 | 3,4 | 5,5 | 0,5 | 34 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 160 | 3,9 | 7,1 | 0,5 | 39 | 5 | 5 | 6 | 7 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 33 | PE 80 | (PN | 4) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 19 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | 2,3 | 1,9 | 0,5 | 23 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | 2,7 | 2,8 | 0,5 | 27 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 110 | 3,3 | 4,2 | 0,5 | 33 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 125 | 3,8 | 5,4 | 0,5 | 38 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 140 | 4,2 | 6,8 | 0,5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 160 | 4,8 | 8,8 | 1,0 | 48 | 5 | 6 | 6 | 7 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 26 | PE 80 | (PN | 5) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1,9 | 1,1 | 0,5 | 19 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | 2,4 | 1,7 | 0,5 | 24 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | 2,9 | 2,4 | 0,5 | 29 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 35 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 110 | 4,2 | 5,2 | 0,5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 125 | 4,8 | 6,8 | 1,0 | 48 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 140 | 5,4 | 8,5 | 1,0 | 54 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 160 | 6,2 | 11,1 | 1,0 | 62 | 6 | 6 | 7 | 8 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 21 | PE 80 | (PN | 6) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 1,9 | 0,9 | 0,5 | 19 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 2,4 | 1,3 | 0,5 | 24 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | 3,0 | 2,1 | 0,5 | 30 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | 3,6 | 3,0 | 0,5 | 36 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | 4,3 | 4,3 | 0,5 | 43 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 110 | 5,2 | 6,4 | 1,0 | 52 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 125 | 6,0 | 8,3 | 1,0 | 60 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 140 | 6,7 | 10,4 | 1,0 | 67 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 160 | 7,6 | 13,6 | 1,5 | 76 | 6 | 7 | 9 | 11 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 17 | PE 80 | (PN | 8) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 2,4 | 1,0 | 0,5 | 24 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 2,9 | 1,6 | 0,5 | 29 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | 3,7 | 2,6 | 0,5 | 37 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 75 | 4,4 | 3,7 | 0,5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | 5,3 | 5,3 | 1,0 | 53 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 110 | 6,5 | 7,9 | 1,0 | 65 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 125 | 7,4 | 10,1 | 1,5 | 74 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 140 | 8,2 | 12,7 | 1,5 | 82 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 160 | 9,4 | 16,6 | 1,5 | 94 | 7 | 7 | 11 | 13 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 13,6 | PE 80 | (PN | 10) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 2,9 | 1,3 | 0,5 | 29 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 3,7 | 2,0 | 0,5 | 37 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 63 | 4,6 | 3,2 | 1,0 | 46 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 75 | 5,5 | 4,5 | 1,0 | 55 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 90 | 6,6 | 6,5 | 1,0 | 66 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 110 | 8,1 | 9,7 | 1,5 | 81 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 125 | 9,2 | 12,5 | 1,5 | 92 | 7 | 7 | 11 | 13 |
| 140 | 10,3 | 15,7 | 1,5 | 103 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| 160 | 11,8 | 20,4 | 1,5 | 118 | 8 | 8 | 14 | 16 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 11 | PE 80 | (PN | 12,5) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 3,6 | 1,6 | 0,5 | 36 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 4,5 | 2,4 | 1,0 | 45 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 63 | 5,7 | 3,8 | 1,0 | 57 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75 | 6,8 | 5,4 | 1,0 | 68 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 90 | 8,2 | 7,8 | 1,5 | 82 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 110 | 10,0 | 11,7 | 1,5 | 100 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| 125 | 11,4 | 15,1 | 1,5 | 114 | 8 | 8 | 14 | 16 |
| 140 | 12,7 | 19,0 | 2,0 | 127 | 8 | 9 | 15 | 18 |
| 160 | 14,5 | 24,8 | 2,0 | 145 | 9 | 10 | 17 | 20 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 9 | PE 80 | (PN | 16) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 4,4 | 1,9 | 0,5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 5,6 | 2,9 | 1,0 | 56 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63 | 7,0 | 4,6 | 1,5 | 70 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 75 | 8,3 | 6,5 | 1,5 | 83 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| 90 | 10,0 | 9,4 | 1,5 | 100 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| 110 | 12,2 | 14,0 | 2,0 | 122 | 8 | 9 | 15 | 17 |
| 125 | 13,9 | 18,1 | 2,0 | 139 | 9 | 9 | 17 | 19 |
| 140 | 15,6 | 22,7 | 2,0 | 156 | 9 | 10 | 19 | 21 |
| 160 | 17,8 | 29,6 | 2,0 | 178 | 10 | 11 | 21 | 25 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 7,4 | PE 80 | (PN | 20) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 5,4 | 2,2 | 1,0 | 54 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 50 | 6,8 | 3,4 | 1,0 | 68 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 63 | 8,5 | 5,4 | 1,5 | 85 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| 75 | 10,1 | 7,7 | 1,5 | 101 | 7 | 8 | 12 | 14 |
| 90 | 12,2 | 11,1 | 2,0 | 122 | 8 | 9 | 15 | 17 |
| 110 | 14,9 | 16,6 | 2,0 | 149 | 9 | 10 | 18 | 21 |
| 125 | 16,9 | 21,4 | 2,0 | 169 | 9 | 11 | 20 | 23 |
| 140 | 18,9 | 26,9 | 2,0 | 189 | 10 | 11 | 23 | 26 |
| 160 | 21,6 | 35,1 | 2,5 | 216 | 11 | 13 | 26 | 30 |

| Robu W | 160G |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 6 | PE 80 | (PN | 25) |  |  |  |  |
| Диаметр трубы (OD) | Толщина стенки (s) | Давление сварки P1=P5 | Высота грата (буртика) | Время нагрева (t2) | Время технологич. паузы (t3) | Время увеличения давления (t4) | Время охлаждения (t5) | Общее время |
| мм | мм | бар | мм | сек. | сек. | сек. | мин. | мин. |
| 40 | 6,7 | 2,6 | 1,0 | 67 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 50 | 8,3 | 4,1 | 1,5 | 83 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| 63 | 10,5 | 6,5 | 1,5 | 105 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 75 | 12,5 | 9,2 | 2,0 | 125 | 8 | 9 | 15 | 17 |
| 90 | 15,0 | 13,2 | 2,0 | 150 | 9 | 10 | 18 | 21 |
| 110 | 18,3 | 19,7 | 2,0 | 183 | 10 | 11 | 22 | 25 |
| 125 | 20,8 | 25,4 | 2,5 | 208 | 11 | 12 | 25 | 29 |
| 140 | 23,3 | 31,9 | 2,5 | 233 | 11 | 13 | 28 | 32 |
| 160 | 26,7 | 41,7 | 3,0 | 267 | 12 | 15 | 32 | 37 |

Визуальная диагностика возможных ошибок при проведении процедуры сварки

# 5 – МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- Узлы сварочного аппарат являются источником высокой температуры (до 300 °С).  В аппарате имеются острые и движущиеся части. Использовать аппарат должны только специалисты, прошедшие  специальную подготовку и имеющие документ установленного образца.

- Во время эксплуатации, аппарат должен находиться на горизонтальной плоскости.

- Аппарат может использоваться только в сухих условиях. Блоки аппарата должны быть защищены от атмосферных осадков и др. источников влаги.

- Перед использованием проверьте электрический кабель и соединения.

- Не трогайте включенный  или недавно отключенный нагреватель. Проверяйте уровень нагрева при помощи термостата.  Для дополнительного контроля температуры нагревателя используйте внешний контрольный термометр (приобретается отдельно).

- При переносе нагревателя используйте рукоятку.

- Закрепите торцеватель на станине перед использованием.

- Не переносите торцеватель во время работы.

- Не трогайте лезвия торцевателя во время работы.

- После обработки торцевателем, отключите его от разъема и положите в защитный кожух.

Работа с таймером

Таймер помогает оператору контролировать время нагрева и время остывания стыка.

По окончании заданного времени таймер подает звуковой и световой сигнал.

Данные для установки значений таймера берутся из сварочных таблиц для соответствующего типа машины и свариваемых труб.

Порядок установки значений таймера:

# Text boxes

Нажмите

“△” и “▽”

После включения питания таймер начнет обратный отсчет

По окончании отсчета раздастся звуковой и световой сигнал

Таймер остановится

Выключите и включите питание

Установите время нагрева.

Выберите единицу измерения: минуты или секунды

На аппаратах Robu W160G используйте общий выключатель (1)

Нажмите

△или▽